汕尾市西服、大衣、西裤产品质量监督抽查

实施细则

本细则由汕尾市市场监督管理局制定，适用于汕尾市市场监督管理局组织的西服、大衣、西裤产品质量监督抽查的抽样、检验等工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：西服上衣、西裤、西服裙、西服套装、大衣。

（二）监督总体：汕尾市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）。

（二）T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》。

（三）承检机构在抽样、复检程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）样品数量。每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备用。每组样品需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 休闲服装 | 1件（条/套） | 1件（条/套） |

（二）抽样方法。确定抽样名单、选择被抽样对象时，应符合T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

封样要求：抽取的样品应当场封样，由抽样单位抽样人员、被抽样市场主体签字确认，每款产品的2组样品分别封样，抽样机构应采取防拆封措施。样品全部带回实验室。

四、检验依据

（一）产品标准。

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》

GB/T 2664-2017《男西服、大衣》

GB/T 2665-2017《女西服、大衣》

GB/T 2666-2017《西裤》

（二）涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

五、主要检验项目及不合格类别的划分指标

西服、大衣、西裤

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性 /推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401 | 强制性 | GB/T 2912.1 | ● |  |
| 2 | pH值 | GB 18401/ 产品标准 | 强制性/推荐性 | GB/T 7573 |  | ● |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401 | 强制性 | GB/T 17592 GB/T 23344 | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度/级 | GB 18401/ 产品标准 | 强制性/推荐性 | GB/T 5713 |  | ● |
| 5 | 耐摩擦色牢度 | GB 18401/ 产品标准 | 强制性/推荐性 | GB/T 3920 相应产品标准 |  | ● |
| 6 | 耐皂洗色牢度 | 相应产品标准 | 推荐性 | GB/T 3921 相应产品标准 |  | ● |
| 7 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 | 推荐性 | GB/T 8427 相应产品标准 |  | ● |
| 8 | 耐干洗色牢度 【注1】 | 相应产品标准 | 推荐性 | GB/T5711 相应产品标准 |  | ● |
| 9 | 面料及里料 纤维成分及含量 【注2】 | 明示纤维成分及含量、GB/T 29862 | 推荐性 | FZ/T 01057 GB/T 2910等 |  | ● |
| 10 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401/ 产品标准 | 强制性/推荐性 | GB/T 3922 |  | ● |
| 11 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401/ 产品标准 | 强制性/推荐性 | GB/T 3922 |  | ● |
| 注： 1. 产品洗涤说明为水洗或不可干洗的产品，耐干洗色牢度不作考核。 2. 如果未标注产品主要原材料的纤维成分和含量，则判定该项目为不合格。 |  |  |  |  |  |  |
| A类 - 极重要质量项目。 B类 -重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

六、本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2020）规定执行。

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应提出书面复检申请并阐明理由，向汕尾市市场监督管理局提出，由汕尾市市场监督管理局依法依规处理。